KANALIZACJA  DESZCZOWA

SST D 03.02.01

1.  WSTĘP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem zadania pn.:

„Przebudowa dróg gminnych polegająca  na wykonaniu chodników dla pieszych w ich pasie drogowym w miejscowości Janowiec i  Podborze”

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak wyżej. Uzupełnienie stanowią opracowane SST dla branży drogowej.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem elementów kanalizacji  i przykrycia rowu w związku z budową chodnika dla pieszych i obejmują:

a/  wykonanie podłoża z pospółki pod studzienki ściekowe

b/  wykonanie płyt dennych pod studzienki ściekowe z betonu B15 (C12/15) gr. 15 cm

c/   wykonanie płyt dennych pod  studzienkę rewizyjną  z betonu B-15 o gr. 25 cm

d/   budowa przykanalika z rur kielichowych PVC – S N8– DN 200 mm

e/   budowa kanału rurowego kanalizacji deszcz. z rur PP spiralnie karbowanych o średnicy (fi) 40 cm (przykrycie rowu)

f/    studzienki  rewizyjne kompletne z  kręgów żelbetowych  fi  100 cm i fi 120 cm

g/    wykonanie kompletnych studzienek ściekowych ulicznych fi 50 cm

h/    montaż lub wykonanie na mokro ścianek czołowych żelbetowych pod rury fi 40 cm (na wlocie i wylocie kanalizacji – przykrycie rowu) zg. z rys. jak  w pkt 2.2.10 SST

i/     obudowa wylotu/wlotu rowu krytego zg. z rys.  w dokumentacji projektowej  rys. nr 9

Ilości robót podano w przedmiarach robót dla  przedmiotowego zadania.

1.4  Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi i  SST. D-00.00.00.

1. 4. 1  Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków opadowych.

1. 4. 2. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji  deszczowej.

1. 4. 3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1. 4. 3. 1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.

1.4.4.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

1.4.4.1. Ruraż - rury PVC-S o średnicy DN 200 mm

1.4.4.1.1 Ruraż  - rury z PP spiralnie karbowane o śr. 40 cm

1.4.4.2. Studzienka rewizyjna z kręgów z betonu szczelnego B-45 z włazem typu średniego.

1.4.4.3. Kanały z tworzyw sztucznych muszą sprostać wymaganiom określonym w przepisach, normach i zasadach opracowanych dla ich zastosowania  ISO 4435 - Rury  i kształtki do sieci wodociągowej i kanalizacyjnych z nieplastyfikowanego PVC i polietylenowe z PEHD

2.	Materiały

2.1.	Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST DM.GO.00.00.„Wymagania ogólne"pkt.2

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST. Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku norm powinny posiadać i spełniać wymogi aprobat technicznych i odpowiadać warunkom technicznym wytwórni. Na budowie należy stosować materiały i urządzenia posiadające wymagane:

- certyfikaty na znak bezpieczeństwa

- certyfikaty zgodności z PN lub aprobatami technicznymi

- deklaracje zgodności z PN lub aprobatami technicznymi.

Stosowanie materiałów i urządzeń nie posiadających w/w certyfikatów i deklaracji zgodności zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest niedopuszczalne. Wykonawca powinien powiadomić Inspektora nadzoru o proponowanych źródłach otrzymania materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Zamawiającego o swoim wyborze jak najszybciej to możliwe przed użyciem materiału, albo w okresie ustalonym przez Zamawiającego.

W przypadku nie zaakceptowania, materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru materiał z innego źródła.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym znajduje się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały. Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem za wykonaną pracę.

2.2.	Materiały stosowane przy wykonaniu kanalizacji deszczowej  (wykonaniu odcinka rowu krytego)

Materiałami stosowanymi przy budowie sieci kanalizacji deszczowej i niezbędnych do wykonania przebudowach wg zasad niniejszej ST są zastosowane w opracowanym Projekcie Budowlanym.

2.2.1.	Rury HDPE i PVC

Rury z tworzywa sztucznego, kielichowe  PVC  fi  200 mm gładkie   i fi  400  mm z polietylenu spiralnie karbowanego i polipropylenu spiralnie karbowanego łączone na uszczelki gumowe o sztywności obwodowej SN8

    - Studzienka ściekowa uliczna z elementów rur żelbetowych  fi  500 mm

Materiałami do wykonania studzienek ściekowych są: wpust uliczny żeliwny wg PN-H-74080/01.

rury żelbetowe fi 500 mm, klasy II, o dł. 2,5m/szt. wg BN-83/8971-06,

pierścień żelbetowy prefabrykowany o średnicy 65 cm z betonu klasy B-20 i stali zbrojeniowej St0S zgodnie zKB4-3.3.1.10., płyta fundamentowa grubości 15 cm wykonana z betonu klasy B-15, W-4. M-100 wg BN-62/6738-07.

2.2.4.  Budowa studzienek kanalizacyjnych z kręgów żelbetowych fi 1000  i fi 1200mm

Materiałami do wykonania studzienek kanalizacyjnych są:

-włazy żeliwne typu średniego  D (20T) odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-02.

-kręgi żelbetowe średnicy (j) 1000 mm i 1200 mm wysokości 50 lub 100 cm z betonu żwirowego klasy B-20 wg NN-86/8971-08 i PN-92/B-10729,

-pokrywy żelbetowe prefabrykowane typu PP-30 z betonu klasy B-20 (C16/20) i stali zbrojeniowej St0S, o wymiarach podanych na rysunkach szczegółowych w Projekcie Budowlanym,

- pierścienie żelbetowe odciążające, prefabrykowane z betonu klasy B-20 i stali zbrojeniowej St0S, o wymiarach podanych na rysunkach szczegółowych w Projekcie Budowlanym.

- płyta fundamentowa grubości 25 cm wykonana z betonu klasy B-15 (C12/15)  M-100 wg BN-62/6738-07.

2.2.5.	Beton

Beton hydrotechniczny B-15 (C12/15) powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-07.

2.2.6.	Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501.

2.2.7.	Cement

Cement powinien spełniać wymagania normy PN-88/B-30000. Cement stosowany do betonu oraz do zapraw cementowych powinien być cementem marki nie mniejszej niż „35". Cement na podsypkę cementowo-piaskową powinien być marki nie mniejszej niż „25". Przechowywanie cementu powinno spełniać wymagania BN-88/6731 -08.

2.2.8.	Piasek

Piasek powinien odpowiadać wymaganiom normy 86/B-06712. Piasek do zaprawy powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711.

2.2.9  Woda

Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250

2.2.10. Prefabrykaty (ścianki czołowe) pod rury  fi 40 cm

Kształt i wymiary prefabrykatów powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub SST.  Odchyłki wymiarów prefabrykatów powinny odpowiadać PN-B-02356.

Powierzchnie elementów powinny być gładkie, bez pęknięć i rys.  Dopuszcza się drobne pory  jako pozostałości po pęcherzykach powietrza i wodzie, których głębokość nie przekracza 5 mm.

Prefabrykaty  powinny być wykonane z betonu klasy co najmniej C 20/25  (dawne B 25) wg. PN-88/B-06250) o właściwościach zgodnych z PN-EN 206-1.

Składowanie prefabrykatów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podłożu.

Uwaga: dopuszcza się wykonanie ścianek czołowych  na mokro na miejscu wykonania remontu przepustów z zachowaniem wymogów określonych w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót – stosować materiały jak wyszczególniono w niniejszej SST i projekcie

# 3. SPRZĘT

## 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

## 3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- żurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsiębiernych,

- spycharek kołowych

- sprzętu do zagęszczania gruntu,

- wciągarek mechanicznych,

- beczkowozów,

- wibromłotów.

.

4.   OBSŁUGA,  TRANSPORT  I  MAGAZYNOWANIE  RUR

4.1.  Ogólne

Transport i składowanie rur i kształtek muszą być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji właściwości tworzyw sztucznych i zewnętrznych warunków panujących podczas procesu, tak aby wyroby nie były poddawane żadnym szkodom. Rury i kształtki nie powinny mieć kontaktu z żadnym innym materiałem, który mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne.

4.2. Składowanie

Jako zasadę należy przyjąć, że rury z tworzyw winny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu (wiązkach). Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni

i ostrych przedmiotów. Wiązki można składować po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyżej              niż na 2 m wysokości w taki sposób, aby ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej.

Rury dostarczane przez producentów mają zazwyczaj na obu końcach zaślepki, które winny być zdjęte dopiero bezpośrednio przed montażem złączy.

Rury PVC są dostarczane z uszczelką zabezpieczoną dla celów magazynowych smarem silikonowym.

4.3.  Transport

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości.

Kielichy rur w czasie transportu nie mogą być narażone na dodatkowe obciążenia. Jeżeli długość rur jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m .

5.  WYKONANIE  ROBÓT

5.1.  Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy  je           w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.

Zachować ustalenia podane w  SST  D-01.01.01.

5. 2.  Roboty ziemne

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Wydobyty grunt                     z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odl. wg przedmiaru w miejsce uzgodnione z Inżynierem. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Uzupełnienie niniejszego rozdziału stanowi  SST. D-04.01.01/01.

5. 3.  Przygotowanie podłoża

W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto- gliniastych podłożem może być grunt naturalny (o nienaruszonej strukturze dna wykopu ).

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać  z warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości min. 15 cm.

5. 4.  Roboty montażowe

Należy wykonać wg strony graficznej i opisowej w Projekcie Wykonawczym.

Przy wykonywaniu przykanalików należy przestrzegać następujących zasad:

-  trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie

-  przekrój przewodu przykanalika wynosi 0,2 m

-  długość przykanalika od studzienki ściekowej (wpustu ulicznego) lub studzienki rewizyjnej

połączeniowej wg PW,

-  włączenie przykanalika do istniejących studzienek rewizyjnych na odpowiednie systemowe kształtki przejściowo-połączeniowe  ( PVC,  beton/PVC,  In situ, itp. ),

-  spadki przykanalików wg PB,

-  włączenie przykanalika do kanału poprzez studzienkę połączeniową należy dokonywać tak, aby wysokość przykanalika nad podłogą studzienki wynosiła max. 50,0 cm.                                        W przypadku wystąpienia konieczności włączenia przykanalika na wysokości większej należy stosować przepady (kaskady) umieszczone wewnątrz studzienki.

Studzienki ściekowe, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z jezdni                         i przyległości, powinny być z wpustem ulicznym żeliwnym i osadnikiem. Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosić:

-  głębokość studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika zazwyczaj 1,20 m

-  głębokość osadnika ca 1,0 m,

-  średnica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata ściekowa wpustu powinna być usytuowana 1,0 cm poniżej rzędnej warstwy wierzchniej nawierzchni (JOMB). Lokalizacja studzienek wg PW. Liczba studzienek ściekowych – wg przedmiarów.

Rury betonowe użyte do budowy wpustów i studzienek powinny być zabezpieczone przed korozją, zgodnie z zasadami zawartymi w "Instrukcji zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych", opracowanej przez  Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r.  Zwyczajowo studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną.

Zasypywanie wykopów należy prowadzić warstwami grubości 20 cm materiałem piaskowym z dowozu  (wymiana gruntu). Materiał zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Materiał zasypkowy i wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w  SST. D-04.01.01/01  ( Is=1,00 ).

6.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

6. 1. Kontrola, pomiary i badania

6. 1. 1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i zapraw i ustalić receptę.

6. 1. 2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i  z częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez Inżyniera.

W szczególności kontrola powinna obejmować:

-  sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm,

-  badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,

-  badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa mineralnego,

-  sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek,

-  sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,

-  sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,

-  badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,

-  sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek),

-  sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.

6. 1. 3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

-  odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż + 5 cm,

-  odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,

-  odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać + 3 cm,

-  odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać + 5 cm,

-  odchylenie przykanalików nie powinny przekraczać + 5 mm,

-  wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w dwóch miejscach na długości każdego przykanalika powinien wynosić Is=1,0,

-  rzędne kratek ściekowych powinny być wykonane z dokładnością do  + 5 mm.

7.  OBMIAR  ROBÓT

Jednostki obmiarowe precyzują przedmiary robót.

Podstawowe roboty obejmują:

-  mb przykanalików i kanalizacji deszczowej, który obejmuje: wykonanie wykopu, ew. umocnienienie i odwodnienie  wykopu, ułożenie rur, zasypanie i zagęszczenie wykopu,

- 1 kpl studni rewizyjnej, która obejmuje wykonanie wykopu, umocnienienie i odwodnienie

wykopu, montaż studni, zasypanie i zagęszczenie wykopu.

8.   ODBIÓR  ROBÓT

Stosować ustalenia podane w SST D-00.00.00.

9.   PODSTAWA  PŁATNOŚCI

Płatność za jednostko przedmiarowe podane  przedmiarze robót zgodnie z ustaleniami niniejszej SST.

Cena wykonania robót sanitarnych obejmuje:

-  roboty pomiarowe i przygotowawcze,

-  wykopy z wywozem gruntu i zasypanie wykopów kruszywem z dowozu z zagęszczeniem,

-  dostarczenie materiałów,

-  umocnienie i odwodnienie wykopu,

-  przygotowanie podłoża,

-  ułożenie rur,

-  wykonanie studzienek ściekowych, studni rewizyjnych i przykanalików,

-  ew. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego  ( w przypadku realizacji robót rozdzielnie z robotami drogowymi ),

-  wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodów kanalizacyjnych.

10.   PRZEPISY  ZWIĄZANE

10. 1. Normy

1.   PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

2.   PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Żwir i mieszanka.

3.   PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych

4.   PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe

5.   PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco

6.   PN-00/EN-124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu  pieszego i kołowego.

7.   BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

8.   BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe,

9.   Norma europejska CEN/TC 155 WI 019 (projekt) Plastics piping systems for Water Supply  Unplasticized Poly (vinyl chloride) (PVC-U).

10. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

11. PN-97/S-02204  Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg.

12. PN-97/S-06102  Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych    mechanicznie.

13. PN-00/S-96025  Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.  Wymagania.

10. 2. Inne dokumenty

1.   Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

2. Katalog budownictwa

KB4-3.3.1.10.(1 ) Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg (październik 1983)